Rohstoff-Datenblatt

Material: Dolomit K 9/LB Teilkalzinat 0-0,5 mm

______________________________________________________________________________

Charakteristik:	Chemische Analyse:

Calzium-Magnesium- 	SiO²        	  0.02  	%

Carbonat mit sehr niedrigem	Al²O³       	  0.03  	%

Eisengehalt	Fe²O³          	  0.02 max.  	%

CaO          	39,2	%

Versandart:	MgO	27,5	%

K²O	  0.01 max.        	%

lose	Na²O	  0.01 max.          	%

TiO²	  0.01 max.       	%

Glühverlust	33,2	%

Physikalische Daten:                              	Rationelle Zusammensetzung:

Reindichte DIN ISO 787/10	3,95 g/ml             	CaCO3		69,9     	%

Schüttdichte          	0,9 g/ml	CaO           		  1 max     	%

pH-Wert DIN ISO 787/9	12-13	MgCO3   	        4,7	%

MgO		25,2	%

Brand bei 850 °C

______________________________________________________________________________

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Franz Mandt GmbH & Co. KG            Keramische Rohstoffe             Krohenhammer 1              95632 Wunsiedel             Tel.: 09232/9955-0              Fax: 09232/7545