Rohstoff-Datenblatt

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Material: Sepiolith P AD

___________________________________________________________________________

Charakteristik:	Typische Chemische Analyse:

Natürliches Magnesium-Hydro-	SiO2     	61,10   	%

Silikat mit niedrigem Eisengehalt	Al2O3   	  2,23  	%

in Mircoblättchenstruktur	Fe2O3     	  0,59 	%

MgO	24,21	%

CaO    	  0,17 	%

Versandart:	K2O     	  0,58	%

Na2O	  0,17  	%

verpackt in Plastiksäcken	Glühverlust	10,40	%

á 13 kg auf Paletten á 468 kg

Rationelle Zusammensetzung:

Keramische Kenndaten:

Sepiolith	60	%

Sepiolith besitzt ein sehr hohes Wasser-

absorptionsvermögen und erhöht dadurch

die Rohbruchfestigkeit des Scherbens.	Typische Physikalische Kenndaten:

Durch niedrigen Eisengehalt kann Sepiolith

auch in hellen Massen eingerechnet werden	Brookfield V. 5rpm3	30,000-60,000

und ist geeignet die Gießfähigkeit der Gieß-	Schüttgewicht		 0,11-0,21  g/l

masse zu verbessern.	Feuchte		 10 max 	   %

Asbestfrei!	Spez. Oberfl. BET	331            m²/g

Einsatzgebiete:	Kornverteilung:

Keramische Massen

Ersatz für Bentonit	D50		7-11 µm

Als Plastifizierungsmittel	> 45 µm		max. 0,5 %

___________________________________________________________________________

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer  Juli 2019

Franz Mandt GmbH & Co. KG   Keramische Rohstoffe     Krohenhammer 1     95632 Wunsiedel    Tel.: 09232/9955-0    Fax: 09232/7545    E-mail: info@franz-mandt.de