Rohstoff-Datenblatt

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Material: Sepiolith/Ton P M90F

___________________________________________________________________________

Charakteristik:	Typische Chemische Analyse:

Natürliches Magnesium-Hydro-	SiO2     	54,1   	%

Silikat Bentonit Gemisch	Al2O3   	  7,17  	%

Fe2O3     	  1,96 	%

MgO	22,06	%

CaO    	  1,63 	%

Versandart:	K2O     	  1,27	%

Na2O	  2,41  	%

verpackt in Plastiksäcken	Glühverlust	  8,60	%

á 20 kg auf Paletten á 800 kg	TiO2	  0,32	%

Rationelle Zusammensetzung:

Keramische Kenndaten:

Sepiolith	12	%

Sepiolith besitzt ein sehr hohes Wasser-	Bentonit	78	%

absorptionsvermögen und erhöht dadurch	Quarz	  6	%

die Rohbruchfestigkeit des Scherbens.	Dolomit	  2	%

Durch niedrigen Eisengehalt kann Sepiolith	Feldspat		  2	%

auch in hellen Massen eingerechnet werden

und ist geeignet die Gießfähigkeit der Gieß-

masse zu verbessern.	Typische Physikalische Kenndaten:

Asbestfrei!

Schüttgewicht		 0,6-0,74  g/l

Feuchte		 1-14 	   %

Einsatzgebiete:	Kornverteilung:

Keramische Massen

Ersatz für Bentonit	> 150 µm		0	%

Als Plastifizierungsmittel	75 -150 µm		max. 5 	%

45-75 µm		max. 25 	%

< 45 µm		min. 75	%

___________________________________________________________________________

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer  Juli 2019

Franz Mandt GmbH & Co. KG   Keramische Rohstoffe     Krohenhammer 1     95632 Wunsiedel    Tel.: 09232/9955-0    Fax: 09232/7545    E-mail: info@franz-mandt.de